Статья поступила в редакцию: 18.01.2026

Статья принята к публикации: 03.02.2026

Статья опубликована: 11.05.2026

УДК 004.93.1:621.791

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУР

Колесников Алексей Владимирович

канд. техн. наук, доцент,

кафедра автоматизированных систем управления, Уральский федеральный университет,

Екатеринбург, Россия

kolesnikov@urfu.ru

DEFECT DETECTION IN INDUSTRIAL WELDS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS: A COMPARATIVE STUDY OF ARCHITECTURES

Kolesnikov Alexei Vladimirovich

PhD in Engineering, Associate Professor,

Department of Automated Control Systems, Ural Federal University,

Yekaterinburg, Russia

kolesnikov@urfu.ru

Аннотация

Автоматизированный визуальный контроль качества сварных швов является критически важной задачей в современном производстве, где ручное обнаружение дефектов отличается низкой скоростью, субъективностью и высокой вероятностью ошибок. Свёрточные нейронные сети (СНС) демонстрируют высокий потенциал для автоматизации данного процесса. В настоящем исследовании сравнивались четыре архитектуры СНС — VGG-16, ResNet-50, EfficientNet-B4 и лёгкая пользовательская архитектура — для классификации пяти типов дефектов сварных швов (пористость, трещины, непровар, подрез и шлаковые включения) на наборе из 12 400 рентгенограмм. Модели обучались с применением трансферного обучения и оценивались по точности, F1-мере и времени вывода. EfficientNet-B4 достигла наибольшей точности (97,3%) и макро F1-меры (0,964). Пользовательская лёгкая модель обеспечила наилучшую скорость вывода (11 мс/изображение) при точности 93,1%, что делает её пригодной для систем реального времени. Результаты подтверждают практическую применимость СНС для контроля качества сварки.

Abstract

Automated visual inspection of weld seams is a critical task in modern manufacturing, where manual defect detection is characterized by low speed, subjectivity, and a high probability of error. Convolutional Neural Networks (CNNs) demonstrate significant potential for automating this process. In this study, four CNN architectures—VGG-16, ResNet-50, EfficientNet-B4, and a lightweight custom architecture—were compared for the classification of five types of weld defects (porosity, cracks, lack of fusion, undercut, and slag inclusions) using a dataset of 12,400 radiographs. The models were trained using transfer learning and evaluated based on accuracy, F1-score, and inference time. EfficientNet-B4 achieved the highest accuracy (97.3%) and macro F1-score (0.964). The lightweight custom model delivered the best inference speed (11 ms per image) with an accuracy of 93.1%, making it suitable for real-time systems. These results confirm the practical applicability of CNNs for weld quality inspection.

Ключевые слова: свёрточные нейронные сети, обнаружение дефектов сварки, трансферное обучение, радиографический контроль, EfficientNet.

Keywords: convolutional neural networks, weld defect detection, transfer learning, radiographic inspection, EfficientNet.

Введение

Целостность сварных соединений является основополагающим требованием безопасности в авиакосмической промышленности, нефтегазовом секторе, судостроении и строительстве [1, с. 23]. Традиционные методы неразрушающего контроля (НРК) — радиографический и ультразвуковой — остаются отраслевым стандартом, однако их ручная интерпретация трудоёмка и подвержена вариабельности между операторами [2, с. 67]. Появление технологий глубокого обучения открыло новые возможности для автоматизированного распознавания дефектов на радиографических снимках с точностью, сопоставимой с результатами экспертов-дефектоскопистов или превышающей её [3, с. 134]. Свёрточные нейронные сети продемонстрировали высокую эффективность в задачах классификации изображений и детекции объектов в производственном контроле качества [4, с. 88]. Вместе с тем сравнительные оценки нескольких архитектур СНС в идентичных условиях обучения на представительных промышленных наборах данных, охватывающих несколько категорий дефектов, остаются немногочисленными [5, с. 441]. Цель настоящего исследования — систематическое сравнение четырёх архитектур СНС для многоклассовой классификации дефектов сварных швов и выработка практических рекомендаций по выбору архитектуры для различных сценариев развёртывания.

Материалы и методы

Набор данных из 12 400 оцифрованных рентгенограмм сформирован из материалов промышленного НРК трёх машиностроительных предприятий (анонимизированы). Разметку выполняли два сертифицированных специалиста НРК III уровня; спорные случаи разрешались привлечением третьего эксперта. Набор данных включал пять классов дефектов — пористость (n = 2840), трещины (n = 1960), непровар (n = 2410), подрез (n = 2190) и шлаковые включения (n = 3000) — и был разделён в соотношении 80/10/10 (обучение/валидация/тест). Предобработка: эквализация гистограммы, изменение размера до 224×224 пикселей. Сравнивались четыре архитектуры: VGG-16, ResNet-50, EfficientNet-B4 (все предобученные на ImageNet с дообучением трёх последних слоёв) и пользовательская шестислойная СНС. Обучение — 50 эпох, оптимизатор Adam (lr = 1e-4, weight decay = 1e-5), ранняя остановка (patience = 7). Аугментация: зеркальное отражение, вращение (±15°), вариация яркости. Метрики: точность, полнота, макро F1, общая точность и время вывода (GPU: NVIDIA A100; периферийное устройство: Raspberry Pi 4B). Реализация — PyTorch 2.1 [6, с. 314].

Результаты и обсуждения

EfficientNet-B4 достигла наибольшей общей точности — 97,3% и макро F1-меры 0,964, превзойдя VGG-16 (94,1%, F1 = 0,931) и ResNet-50 (95,8%, F1 = 0,947). Пользовательская лёгкая модель показала точность 93,1% (F1 = 0,912), что остаётся приемлемым для скрининговых задач. Время вывода на GPU сопоставимо для всех глубоких архитектур (8–14 мс/изображение), однако на Raspberry Pi 4B пользовательская модель оказалась существенно быстрее (11 мс против 187 мс у EfficientNet-B4) (рис. 1).

Рисунок 1. Название рисунка 1, демонстрирующее пример

Обнаружение трещин последовательно представляло наибольшую трудность для всех моделей (наименьшая полнота по классу: 0,87–0,93), что, по всей видимости, связано с высоким визуальным сходством волосяных трещин и шумовых артефактов. Результаты согласуются с данными Ду и соавт. [7, с. 102] на аналогичных наборах рентгенограмм и дополняют их прямым бенчмарком для периферийного развёртывания (табл. 1) [8, с. 55].

Таблица 1. Название таблицы 1, демонстрирующее пример

| Название | Показатель | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Информация | 12353 | 123645 |

Заключение

EfficientNet-B4 обеспечивает наилучшую общую точность классификации дефектов сварных швов на рентгенограммах и является предпочтительным выбором при отсутствии ограничений вычислительных ресурсов. Для развёртывания в реальном времени на периферийных устройствах предложенная пользовательская лёгкая СНС представляет практически приемлемую альтернативу с умеренной потерей точности. Стабильные затруднения с обнаружением трещин указывают на необходимость совершенствования протоколов сбора данных, в том числе применения мультимодального ввода. Дальнейшие исследования будут направлены на трансформерные архитектуры и полуконтролируемое обучение.

Список литературы:

- Белова, Т. Н. Ситуация на молочном «фронте» в период санкций / Т. Н. Белова // Экономист. – 2015. – № 4. – С. 84-91.

- Голубятников, И. В. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления : учебное пособие / И. В. Голубятников. – Москва : Машиностроение, 2022. – 312 с.

- Емельянов, С. В. Методы оптимизации алгоритмов маршрутизации в высоконагруженных вычислительных сетях / С. В. Емельянов // Информационные технологии. – 2024. – Т. 30, № 2. – С. 67-78.

- Портал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реестр отечественного программного обеспечения [Электронный ресурс] // URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/registry (дата обращения 27.05.2026)

- Соколов, И. А. Разработка архитектуры распределенных систем хранения больших данных : монография / И. А. Соколов. – Санкт-Петербург : Наука, 2023. – 245 с.

- Russell, S. Artificial Intelligence: A Modern Approach / S. Russell, P. Norvig // New Jersey : Prentice Hall. – 2020. – 1166 p.

- Tanenbaum, A. S. Computer Networks / A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall // Pearson. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – P. 142-158.

- IEEE Xplore Digital Library. Advanced Algorithms for Data Emulsion [Электронный ресурс] // URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/algorithmic-emulsion (дата обращения 27.05.2026)

References

- Belova T.N. [The situation on the dairy "front" during the sanctions period] // Ekonomist. 2015. No. 4. pp. 84-91. (In Russ.)

- Golubyatnikov I.V. [Design of automated information processing and control systems: a textbook]. Moscow: Mashinostroenie, 2022. 312 p. (In Russ.)

- Emelyanov S.V. [Optimization methods for routing algorithms in high-load computing networks] // Informatsionnye tekhnologii. 2024. Vol. 30. No. 2. pp. 67-78. (In Russ.)

- Portal Ministerstva tsifrovogo razvitiya, svyazi i massovykh kommunikatsiy RF. [Registry of domestic software] [Electronic resource] // URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/registry (accessed 27.05.2026). (In Russ.)

- Sokolov I.A. [Architecture development for distributed big data storage systems: a monograph]. Saint Petersburg: Nauka, 2023. 245 p. (In Russ.)

- Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach // New Jersey: Prentice Hall. 2020. 1166 p.

- Tanenbaum A.S., Wetherall D.J. Computer Networks // Pearson. 2019. Vol. 6. No. 1. pp. 142-158.

- IEEE Xplore Digital Library. Advanced Algorithms for Data Emulsion [Electronic resource] // URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/algorithmic-emulsion (accessed 27.05.2026)